|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výška v cm** | **Cena v Kč/bm bez DPH** | **Cena v Kč/bm s DPH** |
| 100 | 32,23 | 39,00 |
| 120 | 38,84 | 47,00 |
| 150 | 47,94 | 58,00 |
| 160 | 51,24 | 62,00 |
| 180 | 57,85 | 70,00 |
| 200 | 64,46 | 78,00 |
| 300 | 96,69 | 117,00 |

**Stínící tkanina tmavě zelená – zastínění 90%**

**Stínící tkanina antracit – zastínění 90%**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výška v cm** | **Cena v Kč/bm bez DPH**  | **Cena v Kč/bm s DPH**  |
| 120 | 56,20 | 68,00 |
| 150 | 69,42 | 84,00 |
| 180 | 92,56 | 112,00 |

Stínící tkanina neboli rašlový úplet je vyráběn z nezávadného 100% HDPE polyetylénu, má po délce vetkaná oka pro snadné připevnění k plotu.

Je stabilizován proti ÚV záření.

Životnost je závislá na intenzitě vystavení slunečnímu záření, ale je uváděná 5 let.

Hmotnost 110g/m2.

Lze recyklovat.

Stínění 90%, znamená kolik daný úplet propustí denního světla. I 90% stínění není úplně neprůhledné, pokud chcete dokonalou neprůhlednost, doporučujeme dát přes sebe dva úplety.

 Ceník platný od 1.7.2021